## Slide 1: 无损检测技术

## Slide 2: 课程介绍
课程面向：高等学校无损检测、测控技术、应用物理、材料加工、机械制造等相关专业
课程性质：该课程为专业硕士必修课
学时32学时，共8周
参考教材：
《无损检测技术》 刘福顺主编，北京航空航天大学出版社出版
《无损检测技术》，魏坤霞主编，中国石化出版社
《无损检测技术》，刘贵民，马丽丽主编，国防工业出版社
《无损检测原理及技术》，陈文革主编，冶金工业出版社

## Slide 3: 课程成绩评定
平时成绩：包括作业、考勤，占 30%；
考试： 占70%；
考试时间：最后一次课随堂考试；
说明：无故缺课3次以上者取消成绩。

## Slide 4: 课程的主要内容
概述：无损检测技术的特点、发展、分类、应用等；
常用的无损检测技术：超声检测、液体渗透检测、射线检测技术、磁粉检测技术、涡流检测技术；
其他无损检测技术：声发射检测、噪声检测、红外检测、激光全息照相检测等;

## Slide 5: 为什么要学习这门课？
以航空航天领域举例：
由此可见，无损检测对于降低成本和确保安全性的重要作用
无损检测可检测飞机的所有部分出现的任何损伤，包括确定材料厚度、裂纹、腐蚀、复合材料的脱层和焊接缺陷等，同时也可检测整架飞机。
统计数据显示，用于机体的无损检测占民用飞机无损检测的70%~80%，剩余20%左右的检测是用于发动机和其他相关部件。

## Slide 6
美国总统里根：
没有无损检测，美国就不可能享有目前在飞机、 船舶和汽车等众多领域和其他领域的领先地位 。

## Slide 7: 我国无损检测发展
1989年中德实现无损检测人员资格互认，2009年获得欧盟体系互认，2015年实现国际无损检测委员会体系互认。
” 1988年中国无损检测学会通过了“无损检测人员技术资格鉴定通则”。
1982年南昌航空工业学院首先开办“ 无损检测” 本科专业。我国无损检测高等教育揭开了新的一页。
1978年中国无损检测学会成立，中国第一个“技术资格鉴定委员会会”同时成立。

## Slide 8
无损检测的定义——Nondestructive testing
在不损伤被检测对象的条件下，利用材料内部结构异常或缺陷存在所引起的对热、声、光、电、磁等反应的变化，来探测各种工程材料、零部件、结构件等内部和表面缺陷，并对缺陷类型、性质、数量、形状、位置、尺寸、分布及其变化作出判断和评价。
无损

## Slide 9: 无损检测的特点
1.不损坏试件材质、结构
2.正确选用实施无损检测的时机
3.正确选用最适当的无损检测方法
4.综合应用各种无损检测方法

## Slide 10
无损检测的优势
不会对构件造成任何损伤（材质和结构）
为查找缺陷提供有效方法
可对产品质量实施监控
防止产品失效引起的后果
应用范围广
无损检测有哪些应用 应用时机：设计阶段；制造过程；成品检验；在役检查。 应用对象：各类材料（金属、非金属等）；各种工件（焊接件、锻件、铸件等）；各种工程（道路建设、水坝建设、桥梁建设、机场建设等）。

## Slide 11
无损检测技术的发展
无损检测技术发展的三个阶段：
无损探伤（NDI——Nondestructive Inspection)
探测和发现缺陷
无损检测（NDT——Nondestructive Testing)
探测和发现试件的缺陷、结构、性质、状态
无损评价（NDE——Nondestructive Evaluation)

## Slide 12
无损评价（NDE) 不仅要求发现缺陷，探测试件的结构、状态、性质，还要获取更全面、准确和综合的信息，辅以成像技术、自动化技术、计算数据分析和处理技术等，与材料力学、断裂力学等学科综合应用，以期对试件和产品的质量和性能做出全面、准确的评价。

## Slide 13
无损检测的目的
1）保证产品质量
借助仪器和器材，发现目视检查无法发现的内外部宏观缺陷。检测不需要破坏试件就能完成检测过程，可对产品进行100%检验和逐件检验，为产品质量提供有效保证。
2）保证使用安全
可以对在用设备和部件进行定期检验，保障使用安全。

## Slide 14
无损检测的目的
3）改进制造工艺
在产品工艺试验中，对工艺试样进行无损检验，并根据检测结果改进制造工艺，确定理想的制造工艺。
4）降低生产成本
在产品制造过程中的适当环节正确地进行无损检测，防止以后的工序浪费，减少返工，降低废品率，从而降低制造成本。

## Slide 15
无损检测的应用特点
1）要与破坏性检测相结合
由于无损检测具有的局限性，不是所有需要测试的项目和性能都能进行无损检测，这种局限性可能来自方法本身，也可能来自被测试对象的形状、位置等客观条件的不允许，所以某些实验只能采用破坏性检验。
2）正确选用无损检测的时机
必须根据无损检测的目的，正确选择无损检测的时机，从而顺利地完成检测预定目的，正确平价产品质量。

## Slide 16
无损检测的应用特点
3）正确选用合理的无损检测方法
每种无损检测方法均具有局限性，不能适用于所有工件和缺陷。为了提高检测结果的可靠性，必须根据被检件的特点（材料、结果、形状、尺寸，预计可能产生的缺陷种类、形状、所处部位、取向……）选择适宜的检测方法。
所谓适宜，即不是片面的追求最高的检测灵敏度，而是在保证充分安全性的同时，兼顾产品的经济性，这样选择的检测方法才是正确、合理的。

## Slide 17
无损检测的应用特点
4）综合应用各种无损检测方法
每种无损检测方法均有其自身的优缺点，不能适用于所有工件和缺陷。因此，在对某试件确定无损检测方案时，只要可能，应尽量采用多种无损检测方法，以保证方法间的互补，从而取得跟多的产品和缺陷信息。
这点对于大型和重要工件的无损检验尤为重要。

## Slide 18
无损检测的方法和分类
一、常规无损检测方法
目视检测 Visual Testing （缩写 VT）；
超声检测 Ultrasonic Testing（缩写 UT）；
射线检测 Radiographic Testing（缩写 RT）；
磁粉检测 Magnetic particle Testing（缩写 MT）；
渗透检验 Penetrant Testing （缩写 PT）。

## Slide 19
无损检测的方法和分类
二、非常规无损检测方法
声发射 Acoustic Emission(缩写 AE)；
涡流检测Eddy current Testing （缩写 ET）
泄漏检测 Leak Testing（缩写 LT）；
衍射波时差法超声检测技术Time of Flight
Diffraction (缩写 ToFD)；
导波检测Guided Wave Testing；等等

## Slide 20
1、目视检测（VT）
在国际上非常重视的无损检测第一阶段首要方法。按照国际惯例，目视检测要先做，以确认不会影响后面的检验，再接着做四大常规检验。例如BINDT的PCN认证，就有专门的VT1、2、3级考核，更有专门的持证要求。经过国际级的培训，其VT检测技术会比较专业，而且很受国际机构的重视。
VT常常用于目视检查焊缝，焊缝本身有工艺评定标准，都是可以通过目测和直接测量尺寸来做初步检验，发现咬边等不合格的外观缺陷，就要先打磨或者修整，之后才做其他深入的仪器检测。例如焊接件表面和铸件表面较多VT做的比较多，而锻件就很少，并且其检查标准是基本相符的。

## Slide 21
2、射线照相法（RT）是指用X射线或γ射线穿透试件，以胶片作为记录信息的器材的无损检测方法，该方法是最基本的，应用最广泛的一种非破坏性检验方法。
RT的特性是——定性更准确，有可供长期保存的直观图像，总体成本相对较高，而且射线对人体有害，检验速度会较慢。

## Slide 23
3、超声波检测（UT）通过超声波与试件相互作用，就反射、透射和散射的波进行研究，对试件进行宏观缺陷检测、几何特性测量、组织结构和力学性能变化的检测和表征，并对其特定应用性进行评价。
超声波检测的优点：a.适用于金属、非金属和复合材料等的无损检测；b.穿透能力强，可对较大厚度范围内的试件内部缺陷进行检测。c.缺陷定位较准确；d.对面积型缺陷的检出率较高；e.灵敏度高，可检测试件内部尺寸很小的缺陷；f.检测成本低、速度快，设备轻便，对人体及环境无害，现场使用较方便。

## Slide 25
4、磁粉检测（MT）铁磁性材料和工件被磁化后，由于不连续性的存在，使工件表面和近表面的磁力线发生局部畸变而产生漏磁场，吸附施加在工件表面的磁粉，形成在合适光照下目视可见的磁痕，从而显示出不连续性的位置、形状和大小。

## Slide 27
5、渗透检测（PT）零件表面被施涂含有荧光染料或着色染料的渗透剂后，在毛细管作用下，经过一段时间，渗透液可以渗透进表面开口缺陷中；经去除零件表面多余的渗透液后，再在零件表面施涂显像剂，同样，在毛细管的作用下，显像剂将吸引缺陷中保留的渗透液，渗透液回渗到显像剂中，在一定的光源下（紫外线光或白光），缺陷处的渗透液痕迹被现实，（黄绿色荧光或鲜艳红色），从而探测出缺陷的形貌及分布状态。

## Slide 29
6、声发射检测（AE）
声发射是指物体在受到形变或外界作用时，因迅速释放弹性能量而产生瞬态应力波的一种物理现象。声发射检测是一种动态无损检测方法，即：使构件或材料的内部结构，缺陷或潜在缺陷处在运动变化的过程中进行无损检测。因此，裂纹等缺陷在检测中主动参与了检测过程。

## Slide 30: 6、声发射产生原因
材料内部结构发生变化的原因有如下几种可能：
体内的裂缝开始长大；开裂；
位错运动；
相变；
纤维断裂和分解等。
材料出现声发射，大部都会引起危害。因此，监测材料，包括金属、陶瓷、复合材料、岩石、混凝土及制作过程的声发射是很重要的

## Slide 31: 6、声发射应用
声发射广泛用于以下几种工业：
检测构件的缺陷和疲劳；
监测焊接和腐蚀过程；
了解金属和合金的相变；
金属的加工过程，如淬火，锻造，挤压等。
声发射技术和其它非破坏检测技术不同之处是：声发射检测的是材料内的情况；而一般非破坏检测则重视材料内的结构。

## Slide 32
7、涡流检测（ET）是建立在电磁感应原理基础之上的一种无损检测方法，它适用于导电材料。给一个线圈通入交流电，在一定条件下通过的电流是不变的。如果把线圈靠近被测工件，像船在水中那样，工件内会感应出涡流，受涡流影响，线圈电流会发生变化。由于涡流的大小随工件内有没有缺陷而不同，所以线圈电流变化的大小能反映有无缺陷 。

## Slide 33
8、泄漏检测 Leak Testing（缩写 LT）
对空气、煤气、蒸气以及液体等的输送管道以及各种设备的泄漏进行检查。与附属的超声波发生器配合使用,还可对冰箱，密封容器，空调系统，轮胎，压缩机以及各种输液管道等的密封状态进行检查,是改善环境,节约能源的有力工具。

## Slide 34
9、红外无损检测

## Slide 35: 9、红外无损检测

## Slide 36: 思考题：
无损检测的特点
无损检测方法的分类
无损检测应用的特点

## Slide 37
1、一般以厚度和材质为主，还有就是压力安全系数等确定用那类方法。
2、需要两种（或多种）方法结合使用，比如射线对裂纹的敏感度不高，超声波可能就很好。
3、一定的规定，如：碳钢检测一般用磁粉；不锈钢一般不用超声波；厚度大的一般以超声波为主。
如何选择无损检测方法
（无损检测方法选择的原则）

## Slide 38
38
2025/3/4
检测方法 | 缩写
目视检测 | VT
射线检测 | RT
超声检测 | UT
声发射检测 | AE
磁粉检测 | MT
渗透检测 | PT
泄漏检测 | LT
涡流检测 | ET

## Slide 39
常用无损检测方法的特点及应用选择

## Slide 40
无损检测方法的选择
缺陷的种类和产生的原因
了解材料和焊缝中的缺陷种类和产生原因，有助于正确选择无损检测方法，制定合理的检测方案，从而取得正确的检测结果。

## Slide 44
无损检测方法的选择
在用设备定检中常见宏观缺陷及其产生原因
在用设备定检中，除常发现因制造方式不同导致的制造缺陷发展以致缺陷超标，还应注意设备因运行而发生的运行缺陷
疲劳裂纹 设备或部件承受交变载荷而引起的裂纹，该类裂纹的断口一般有明显的呈同心圆状的疲劳源并伴有脆性断口
应力腐蚀裂纹 处于特定腐蚀介质中且受拉应力作用下产生的裂纹
氢损伤、摩擦腐蚀、空化腐蚀

## Slide 45
无损检测方法的选择
锅炉压力容器制造过程中无损检测的应用
各种无损检测方法与检测对象的适应性如下：

## Slide 46
无损检测方法的选择
原材料检验
板材 UT
锻件 UT、MT(PT)
管材 UT(RT)、MT(PT)
螺栓 UT、MT(PT)

## Slide 47
无损检测方法的选择
焊接检验
坡口 UT、PT(MT)
清根部位 PT(MT)
对接焊缝 RT(UT）、MT(PT)
角焊缝和T型焊缝 UT(RT)、MT(PT)
工卡具焊疤 MT(PT)
爆炸复合层 VT
坡焊复合层堆焊前 MT(PT)
坡焊复合层堆焊后 UT、PT
水压试验后 MT

## Slide 50
统计资料显示,经过无损检测后的产品增值情况大致是,机械产品为5%,国防、宇航、原子能产品为12%～18%,火箭为20%左右。德国奔驰公司汽车几千个零件经过无损检测后,整车运行公里数提高了一倍。
人们可能会对这些数字的准确和精确程度提出疑问,但对无损检测技术的重要作用却是不会有任何怀疑的。

## Slide 51
1.无损检测资讯网 www.ndtinfo.net
2.无损检测学会信息网 www.chsndt.com
3.中国无损检测人才网 ndt.baidajob.com
4.无损检测标准网 www.chinandt.org.cn
5.无损检测论坛 inspect.cn
6.湖南省劳动人事学校无损检测专业 www.hnlrx.net
参考资料

## Slide 52: 课后作业
什么是无损检测？
无损检测的目的是什么？
无损检测的常用方法有哪些？
无损检测的应用举例。